# Виды гофрокартона

Виды гофрокартона

Гофрокартон — наиболее часто используемый в промышленности упаковочный материал, отличающийся малым весом, стоимостью, но высокими физическими параметрами. Гофрокартон является одним из наиболее распространённых материалов в мире для использования в качестве упаковки. Особенностью производства гофрокартона является возможность использовать бумагу и картон, полученные из макулатуры, что позитивно с точки зрения экономии ресурсов и защиты окружающей среды.

Гофрокартон состоит, как правило, из трёх слоёв: двух плоских слоёв картона (топлайнеры) и одного слоя бумаги между ними, имеющего волнообразную (гофрированную) форму (флютинг). Такая композиция слоёв делает гофрокартон, несмотря на характеристики его компонентов, особенно жёстким, обладающим сопротивлением как в направлении, перпендикулярном плоскости картона, так и в направлениях вдоль плоскостей. Для дальнейшего улучшения физических свойств упаковки из гофрокартона применяются пяти- и семислойный гофрокартон — материал, при котором слои картона и бумаги чередуются один за другим. Размеры, качество и прочие параметры упаковки из гофрокартона устанавливаются отраслевыми стандартами, накладывающими также свои требования к процессу производства.

| Тип | Класс | Марка |
| --- | --- | --- |
| Д |  | Д |
| Т | 1 | Т11, Т12, Т13, Т14, Т15 |
| Т | 2 | Т21, Т22, Т23, Т24, Т25, Т26, Т27 |
| П | 3 | П31, П32, П33, П34,П35, П36, П37 |
| С |  | С41, С42, С43, С44, С45 |

Микрогофрокартон.

Микрогофрокартон — трехслойный гофрированный картон толщиной от 1,5 до 1,8 мм. В отличие от гофрокартона, микрогофрокартон за счет меньшей толщины имеет несколько меньшие прочностные характеристики, применяется для более легких конструкций, требующих товарного вида. Микрогофрокартон имеет более низкие амортизирующие качества по сравнению с гофрокартоном и поэтому при выборе материала для хрупкой упаковки данный недостаток стоит учитывать.

Микрогофрокартон маркируется буквой «Е» и имеет свою историю от первоначального наименования марки микрогофрокартона «Элита» (Elite), производство которого было налажено в США. Малая высота гофры и меньшая ширина гофров у этой марки, позволяет получить ровную поверхность и высокую плоскостную жесткость.

Используется микрогофрокартон для индивидуальной, презентабельной картонной упаковки, как правило, с офсетной и флексо печатью.

Преимущества использования микрогофрокартона: Легкая и прочная конструкция, которая лучше защищает находящийся внутри товар; Подходит как для упаковки крупных, так и небольших по размерам товаров в любой отрасли промышленности и для пищевых продуктов. Этот вид гофры позволяет создавать даже очень маленькие коробки, которые имеют достаточно привлекательный внешний вид.

Двухслойный гофрокартон (Д) -состоит из одного плоского (лайнера) и одного гофрированного слоев. Применяется в качестве оберточного и прокладочного материала.

Этот вид гофрированного картона гибкий, сматывается в рулон, хотя может быть изготовлен и в листах.

Трехслойныйгофрокартон (Т)- состоит из двух плоских (лайнеров) и одного гофрированного слоев. Используется для изготовления гофрокоробов и вкладышей. Также может служить для производства вспомогательных упаковочных средств.

Наиболее используемые в промышленности марки гофрокартона – Т-21, Т-22, Т-23, Т-24.

Марка гофрокартона выбирается в зависимости от высоты штабеля, веса нетто упаковки и ее геометрических размеров.

Гарантированную сохранность (конечно, в зависимости от веса упаковки, дальности перевозок и высоты шатбелирования, а также при условии правильной эксплуатации и хранения тары), могут обеспечить марки Т-24 и Т-25, вне зависимости от типа исходного сырья (целлюлозы или макулатуры).

Четырехслойный гофрированный картон.

Это сочетание одного наружного и одного внутреннего лайнера и двух гофрированных сред. Этот вид гофрокартона изготавливается в листах и используется, как правило, для каширования. В России наиболее популярен четырёхслойный гофрокартон с профилем «С+Е».

Пятислойный гофрокартон (П) — состоит из трех плоских (двух наружных и одного внутреннего лайнеров) и двух гофрированных слоев. Применяется для производства крупной жесткой гофротары повышенной прочности.

Возможно изготовление пятислойного гофрокартона типа «В+В», «В+С» «В+Е» и т. д.

Семислойный гофрированный картон (С) - состоит из четырех плоских (двух наружных и двух внутренних лайнеров) и трех гофрированных слоев. Используется для производства высокопрочных жестких крупных контейнеров.

В европейских странах картон для производства контейнеров (ящиков) объединяют термином containerboards,т.к. основной областью применения гофрированного картона является производство транспортной тары.

Диапазоны размеров высоты и ширины волн группируют по классам, обозначаемым латинскими буквами A, B, C и т.д. Ниже приведена таблица профилей гофрокартона

Таблица 1

| Название материала | Высота волны (h) | Шаг волны (t) | Количество волн на 1 пг.м. | Макс. толщина Мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С — профиль | 3,66 | 7,95 | 126 | 4,20 |
| В — профиль | 2,50 | 6,50 | 153 | 3,00 |
| Е — профиль | 1,16 | 3,50 | 285 | 1,60 |
| F — профиль | 0,75 | 2,40 | 415 | 1,20 |
| G — профиль | 0,55 | 1,80 | 555 | 0,98 |
| N — профиль | 0,40 | 1,50 | 666 | 0,83 |

Марки картона отличаются друг от друга абсолютным сопротивлением продавливанию (МПа), удельным сопротивлением разрыва с приложением разрушающего усилия вдоль гофров (кН/м), сопрот.

Разобраться во всех деталях и купить гофрокартон нужного вида и количества бывает не всегда просто.   Специалисты «Сатипак» всегда готовы проконсультировать и помочь купить гофрокартон именно той марки, которая Вам необходима.